| # Technické parametry obkladů a dlažby |  |
| --- | --- |
| # Vlastnost | # Deklarovaná úroveň |
| Únosnost | min 6,0 MPa |
| Objemová hmotnost | 2000 až 2600 kg/m |
| Nasákavost do ustálené hmotnosti | max. 8% |
| Obrusnost podle Böhma | max. 25 cm3 |
| Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek | odpad max. 1000 g/m2 |
| Tolerance rozměru - výška - šířka - délka | -0, +5 mm  5 mm  5 mm |
| Obsah přírodních radionuklidů | max. 80 Bq/kg |

www.magicrete.cz

Obklady a dlažba jsou mrazuvzdorné a jsou určeny pro interiéry a exteriéry