| Technické parametry obkladů a dlažby |
| --- |
| Vlastnost | Deklarovaná úroveň |
| Únosnost | min 6,0 MPa |
| Objemová hmotnost | 2000 až 2600 kg/m |
| Nasákavost do ustálené hmotnosti | max. 8% |
| Obrusnost podle Böhma | max. 25 cm3 |
| Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek | odpad max. 1000 g/m2 |
| Tolerance rozměru výška šířka délka | -0, +5 mm ( 5 mm ( 5 mm |
| Obsah přírodních radionuklidů | max. 80 Bq/kg |

www.magicrete.cz

Obklady a dlažba jsou mrazuvzdorné a jsou určeny pro interiéry a exteriéry